МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова"

Факультет наук о материалах

УТВЕРЖДАЮ

_______________________

зам.декана ФНМ МГУ В.И. Путляев

« ___» _____________ 20___г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Химия  биоматериалов»

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 020100 «Химия»

Квалификация (степень) выпускника

магистр

Форма обучения очная

Одобрена на заседании Ученого Совета ФНМ МГУ

протокол___ от «     »__________20    г

по представлению методической комисии ФНМ МГУ

Москва

2013

Программа дисциплины «Химия биоматериалов» составлена в соответствии с требованиями ОС МГУ к структуре и результатам освоения основных образовательных программ магистратуры по профессиональному циклу по направлению подготовки «Химия» в магистратуре, а также задачами, стоящими перед Московским государственным университетом имени М.В.Ломоносова по реализации Программы развития МГУ.

Лектор (составитель)

кандидат химических наук, доцент, Путляев Валерий Иванович, кафедра неорганической химии  химического факультета МГУ, e-mail: putl@inorg.chem.msu.ru,  телефон (495)939-24-69.

Аннотация

Основной задачей курса является знакомство слушателей с неорганическими материалами, применяемыми в биологии и медицине, с акцентом на материалы для остеопластики (замещения и лечения костной ткани), среди которых основное внимание уделено материалам на основе фосфатов кальция. Основные разделы курса: типология материалов по составу, синтез, строение и свойства разнообразных фосфатов кальция. Дисциплина изучается на 2 году магистратуры в 3 семестре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель: Обретение слушателями комплексных профессиональных компетенций, (знаний и навыков) в области химии материалов биомедицинского назначения.

Задача: конкретизация различных разделов современной науки о материалах в рамках фундаментальных представлений о строении, составе  и физико-химических свойствах твердофазных материалов, предназначенных для биологических и медицинских применений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

- Вариативная часть, дисциплина магистерской программы по выбору

- Структурный элемент ООП ВПО – ММ (магистр МГУ), 020100 «Химия», магистерская программа «Химия твердого тела»; вариативная часть профессионального цикла В-ПД, раздел «Дисциплины магистерских программ по выбору» , 2 курс 3 семестр.

- Для освоения данной дисциплины необходимо знание неорганической химии, физической химии, физики и механики твердого тела. Умение пользоваться химической литературой и интернет-ресурсами.

  - Курсы неорганической химии, курс физической химии, курсы по физике в объеме бакалавриата, курсы по механике деформируемого твердого тела.

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

3.1. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины.

ОНК-1,ОНК-2, ОНК-10,  ОНК-11, ИК-1,ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-9, СК-1, СК-2, СК-3, СК-4

3.2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.

М-СК-1; М-СК-3; М-СК-4; М-ПК-1; М-ПК-2; М-ПК-3; М-ПК-5; М-ПК-6

3.3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен

знать

Основные виды биоматериалов; подходы к замене тканей и органов человека, строение костной ткани, механические и биологические свойства, специфику замены костной ткани; классификацию остеопластических материалов по отклику организма на имплантат.

уметь

использовать фундаментальные физико-химические представления в рамках парадигмы состав – структура – свойства для обоснованного выбора метода получения необходимого уровня свойств биоматериалов и объяснять влияние условий получения и обработки материалов на их характеристики и вытекающие из этого области применения материалов.

владеть: приемами самостоятельно сбора данных для поиска информации об отдельных определениях, понятиях и терминах в области остеопластических биоматериалов; методами анализа экспериментальных результатов исследования структуры, механических и биологических свойств, а также подготовки образцов, используемых при измерениях структурных, биологических и механических характеристик.

приобрести опыт деятельности: в анализе, формулировке и решении конкретных физико-химических задач, как фундаментальных, так и практических, связанных с направленным получением биоматериалов  с заданным уровнем свойств.

- Содержание и структура дисциплины.

  - Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (36 часов)

|  | Семестр |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |  |
| Общая трудоёмкость, акад. часов | 72 | … | … | 72 |
| Аудиторная работа: | 24 | … | … | 24 |
| Лекции, акад. часов | 24 | … | … | 24 |
| Семинары, акад. часов | - | … | … | - |
| Лабораторные работы, акад. часов | - | … | … | … |
| Самостоятельная работа, акад. часов | 48 | … | … | 48 |
| Вид итогового контроля (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) | Зачет | … | … | … |

Содержание дисциплины

ТИПОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ БИОМАТЕРИАЛОВ

Раздел1. Типы биоматериалов. Материалы для замены и восстановления костной ткани (остеопластики)

Область применения биоматериалов. Типология биоматериалов. Подходы к замене тканей и органов человека. Костная ткань: строение, механические и биологические свойства. Специфика замена костной ткани. Классификация остеопластических материалов по отклику организма на имплантат. Сложившаяся терминология. Требования, предъявляемые к биоматериалам. Биоинертные материалы на основе металлов и керамики.

Раздел 2. Биоактивные материалы на основе фосфатов кальция.

Биокерамика и керамические композиты: специфика получения, испытания свойств, проблемы и современные тренды. Биостекла и стеклокристаллические материалы. Кальцийфосфатные покрытия на металлических имплантатах.  Материалы реакционного связывания: преимущества и недостатки по сравнению с фосфатной биокерамикой. Композиты фосфат/(био)полимер: современные тенденции развития, перспективы.

ХИМИЯ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ

Раздел 3. Гидроксиапатит (ГА).

Технология получения. Порошок: твердофазный синтез, химические методы осаждения из растворов, диаграмма оксид кальция – оксид фосфора - вода. Монокристаллы. Керамика. Тонкие пленки. Кристаллическая структура: Са/Р стехиометрия, образование твердых растворов замещения.

Свойства и применение. Механические свойства и применение в биологии: прочность и трешиностойкость, пористость и е влияние на механические и биологические характеристики, усталостное разрушение, изготовление имплантатов. Массоперенос и электрические свойства: диффузия и электропроводность, диэлектрические характеристики (связь со структурой), применеие ГА в качестве сенсоров. Химические свойства: растворение и резорбция, рост кристаллов из пересыщенных растворов, ионный обмен. Адсорбция и катализ: поверхностная адсорбция ионов и органических соединений (белков), строение поверхности ГА и катализ, применение ГА в качестве адсорбентов в жидкостной хроматографии.

Раздел 4. Апатиты.

Кристаллохимия: структура, изо- и гетеровалентные замещения. Фторпаптит и хлорапатит: фазовые диаграммы систем ТКФ – фторид кальция и ТКФ – хлорид кальция; синтез монокристаллов, порошков (твердофазные реакции, синтез из растовров); физико-химические свойства: термическая стабильность, склонность к гидролизу, растворимость, механические характеристики. Применение фтор- и хлорапатитов.

Бромапатит. Оксо- и пероксоапатиты. Получение и свойства.

Карбонатзамещенный гидроксиапатит (КГА). Распределение карбонат-иона между двумя кристаллографически-неэквивалентными позициями в структуре апатита. Методы синтеза. Взаимосвязь состава и морфологии. Растворимость. КГА – основной минеральный компонент костной ткани. Использование КГА в качестве остеозамещающего материала.

Раздел 5. Ортофосфаты кальция.

Аморфный фосфат кальция (АФК). Строение, получение, применение.

Трикальций фосфат (ТКФ): полиморфизм, получение, строение и свойства; применение в качестве остезамещающего материала.

Тетракальциевый фосфат (ТТКФ): структура, получение, растворимость, рН насыщенного раствора фосфата – важная характеристика применимости в качестве биоматериала.

Октакальциевый фосфат (ОКФ). Структура, методы синтеза, термодинамическая устойчивость, термолиз, сорбционные характеристики.

Гидрофосфаты кальция. Дигидрат гидрофосфата кальция (брушит): строение и способы синтеза, термодинамическая устойчивость. Безводный гидрофосфат кальция. Дигидрофосфаты кальция. Термолиз кислых фосфатов кальция. Обсуждение ЯМР- и ИК- (КР-)спектров кислых фосфатов. Кислые фосфаты как компоненты фосфатных биоцементов.

Раздел 6. Конденсированные фосфаты.

Увеличение растворимости по мере уменьшения Са/Р. Пирофосфат кальция: осаждение из растворов, термогенез; диффузионная подвижность аниона и проблемы спекания пирофосфатной керамики. Диаграмма оксид кальция – оксид фосфора: фосфаты с Са/Р менее 1. Строение аниона, классификация, способы синтеза конденсированных фосфатов. Фосфатные стекла.

5. Образовательные технологии

- Лекции читаются с использованием современных мультимедийных возможностей и проекционного оборудования,

- преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ МГУ, институтов РАН и мировых научных школ.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Требования к результатам освоения дисциплины и компетенции обучающегося

Процесс изучения учебной дисциплины «Химия биоматериалов» направлен на формирование элементов следующих компетенций:

- понимание места изучаемой дисциплины в системе химических знаний;

- умение чётко формулировать основные термины и понимать их истоки и природу;

- умение грамотно использовать полученную научную и учебную информацию;

- умение грамотно ставить вопросы в рамках изучаемого курса,

-наконец, знание сути изучаемого предмета.

Текущая аттестация проводится еженедельно в виде письменных самостоятельных работ. Критерии формирования оценки – посещаемость занятий, активность студентов на лекциях, уровень подготовки к лекциям и  уровень знаний пройденной части курса. Кроме того, в рамках курса запланированы 2 контрольные работы, выполняемые в часы самостоятельной работы под руководством преподавателя.

Вопросы к зачету:

- Как классифицируют остеопластические биоматериалы по типу отклика организма на имплантат? Дайте примеры материалов и очертите области их применения.

- Какие свойства материала определяют его биосовместимость, биорезорбируемость? Дайте определения таким свойствам как остеокондуктивность, остеоиндуктивность.

- Каковы основные недостатки имплантатов из металлов и технической керамики (на основе оксида алюминия, диоксида циркония)? Каким образом достигаются высокие прочностные характеристики керамики на основе диоксида циркония?

- Чем вызван рост резорбируемости фосфатов кальция с уменьшением отношения Са/Р? Какие основные принципы регулирования резорбируемости фосфатных биоматериалов используются в настоящее время?

- Какими факторами определяется остеокондуктивность биокерамики? Какие современные приемы получения макропористой керамики используются для изготовления костных имплантатов?

- Сопоставьте материалы реакционного связывания и керамические материалы. В чем видится перспектива применения материалов первого типа?

- Могут ли неорганические материалы обладать остеоиндуктивными свойствами? Приведите примеры. Каков предполагаемый механизм остеоиндукции в этих материалах?

- Назовите основные приемы создания композитов фосфат/полимер. Каковы назначения полимера и фосфатного наполнителя? Какие механизмы упрочнения реализуются в композитах фосфат/полимер и в нативной костной ткани?

- Укажите способы получения порошков фосфатов кальция различной микроморфологии. Какова взаимосвязь между морфологическими характеристиками порошка и его растворимостью (резорбируемостью)?

- Какими факторами определяется прочность реакционно-связанных фосфатных материалов? Обрисуйте стратегию повышения прочности материалов реакционного связывания.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Литература

1. J.B. Park, R.S. Lakes. Biomaterials. An introduction (second edition), Plenum Press, NY, 1992, 394 p.

2. Дж. Ван Везер. Фосфор и его соединения, М.: Издатинлит, 1962, 687 с.