Программа дисциплины «Термодинамика твердофазных реакций» составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО к структуре и результатам освоения основных образовательных программ  бакалавриата по направлению подготовки «Химия, физика и механика материалов».

Аннотация

Курс «Термодинамика твердофазных реакций» является продолжением предшествующих ему курсов «Химическая термодинамика» и «Фазовые равновесия». В нем широко используются уже известные студентам основные понятия, функции и уравнения химической термодинамики, а также язык фазовых диаграмм применительно к процессам с участием твердофазных реагентов, что наиболее близко к практике исследования и разработки новых материалов. Твердофазное состояние реагентов предопределяет специфику экспериментальных методов термодинамики твердофазных реакций, знакомству с которыми в курсе уделено большое внимание.

Цели и задачи освоения дисциплины.

Студенты должны овладеть принципами сравнительных методов расчета термодинамических величин, равновесных и термохимических методов, уметь составить схему термодинамического исследования применительно к конкретной твердофазной реакции. В практической плоскости рассматриваются современные методы отображения равновесий в конденсированных 3-х компонентных системах при переменном значении химпотенциала летучего компонента (диаграммы химпотенциалов, диаграммы Пелтона-Шмальцрида), правильная интерпретация которых, даст возможность студентам представить равновесные границы существования фаз и рассчитать термодинамические функции твердофазных реакций их образования.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

- Обязательная дисциплина

2. Федеральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин

3.1.Дисциплины и практики, которые должны быть освоены для начала прохождения данной дисциплины.

«Химическая термодинамика», «Общая химия и химия элементов», «математический анализ», «Фазовые равновесия».

Трудоемкость курса: 55 ак.ч., включая 30 ак.ч. аудиторной нагрузки (24 ак.ч. лекций и 6 ак.ч. семинаров) и 25 ак.ч. самостоятельной работы. Курс читается на 3-м году обучения (5-й семестр)

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен

- знать принципы сравнительных методов расчета термодинамических величин, равновесных и термохимических методов;

- уметь составить схему термодинамического исследования применительно к конкретной твердофазной реакции;

- владеть основными подходами термодинамики твердофазных реакций;

4.  Содержание и структура дисциплины.

Основные представления термодинамики твердофазных рекций. (лекция-2 часа)

Особенности термодинамики и кинетики твердофазных реакций.

Роль термодинамического знания при разработке и исследовании поведения материалов. Термодинамико-кинетическая классификация поведения веществ и материалов: стабильные, метастабильные и лабильные системы. Прогноз поведения на основе термодинамических оценок и расчетов, степень достоверности.

Диаграммы устойчивости (диаграммы Джеффа-Ричардсона) оксидов, халькогенидов, пниктидов, галогенидов. Расчет термодинамических функций твердофазных реакций вытеснения по диаграммам.

Константы равновесия, химические потенциалы и активности компонентов в конденсированных системах.

Основные экспериментальные методы исследования термодинамики твердофазных реакций (лекции – 4 часа)

Термохимические и равновесные методы, их соотношение. Точность.определяемых величин энергий Гиббса. энтальпий и энтропий. Согласование величин на основе II-го закона термодинамики.

Принципы калориметрии растворения. Составление циклов Гесса для различных твердофазных реакций. Типы калориметров. Растворители. Калориметрия окисления. Возможности калориметрии растворения и окисления, источники погрешностей определяемых величин.

Адиабатическая калориметрия. Сканирующая калориметрия.

Равновесные методы. Метод гетерогенных равновесий в исследованиях оксидов, халькогенидов, пниктидов: принцип, преимущества, пределы применения.

Манометрический метод. Манометр Мак-Леода. Манометр Бурдона. Интервалы применения, примеры исследований.

Эффузионный метод Кнудсена. Принцип, примеры исследований.

Принцип масспектрометрии. Масспектрометрия в сочетании с эффузионным методом.

Изопиестический метод изучения равновесных условий образования соединений и зависимостей активности летучего компонента от состава нестехиометических соединений.

Метод электродвижущих сил. (Лекции – 8 часов)

Теория метода, Концентрационные цепи 1-го и 2-го рода.Уравнение Нернста.

Числа переноса. Смешаный перенос в электролитах и его следствия для термодинамических исследований. Уравнение Вагнера. Критерии корректного построения гальванических цепей.

Твердые электролиты. Собственная и примесная ионная разупорядоченность.Ионная проводимость легированных оксидов со структурой флюорита, закономерности ее поведения (зависимость от состава, явления старения, границы электролитических областей различных составов). Фториды со структурами флюорита и тисонита, их электролитические свойства.

Катионная проводимость иодида серебра и родственных соединений. Бета-глиноземы, структурные предпосылки возникновения суперионного состояния. Применение твердых электролитов в науке и технике (химические источники тока, топливные элементы, высокотемпературный электролиз).

Исследование термодинамики образования сложных оксидов в цепях с кислород-ионной проводимостью. Доказательство корректности составления цепей на языке химпотенциалов и с помощью реакций на электродах. Определение направления электрохимического переноса. Выбор твердого электролита с использованием диаграмм Джеффа-Ричардсона и границ электролитических областей. Выбор конструкции гальванической ячейки.

Решение задачи с применением фтор-проводящих и катион-проводящих электролитов. Преимущества и недостатки различных вариантов исследования.

Исследование термодинамики образования бинарных соединений (интерметаллидов, боридов, карбидов, пниктидов, халькогенидов, галогенидов) с применением а)фтор-проводящих. б)катион-проводящих, в) кислород-проводящих. электролитов. Принципы составления цепей, доказательства корректности, выбор вариантов.

Кулонометрическое титрование как метод исследования термодинамики фаз переменного состава. Принцип метода, его возможности и ограничения. Исследование простых и двойных оксидов, халькогенидов. Применение кулонометрическог титрования в технике (мемисторы, таймеры).

Равновесия в 3-х компонентных конденсированных системах с летучим компонентом (графическое отображение, использование диаграмм). (лекция – 2 часа)

Диаграммы химических потенциалов тройных систем. Диаграммы Пелтона-Шмальцрида. Расчет термодинамических функций твердофазных реакций по данным представленным на диаграммах. Построение диаграмм по экспериментальным данным.

Закономерности термодинамики твердофазных реакций. (лекции-4часа)

Термодинамические проявления кислотно-основного характера твердофазных реагентов. Сравнительные методы расчета в термодинамике твердофазных реакций. Правило Келли-Кубашевского и границы его применимости. Закономерности высокотемпературной химии. Структурно-термодинамические корреляции. Изменение свободных энергий, энтальпий и энтропий в рядах изоструктурных соединений (перовскиты и их производные, шпинели, гранаты). Термодинамика твердофазных превращений в свете энергетики координационных полиэдров. Термодинамика аморфных и высокодисперсных состояний. Принцип Данкова-Конобеевского. Эпитаксиальная стабилизация фаз.

Семинары. Составление гальванических цепей для исследования твердофазных взаимодействий методом ЭДС. Использование диаграмм Пелтона – Шмальцрида для термодинамических вычислений. Контрольная работа.

5.   Образовательные технологии

Преподавание дисциплины в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ МГУ. Курс имеет электронную версию для презентации. Лекции читаются с использованием современных мультимедийных возможностей и проекционного оборудования.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Вопросы к экзамену.

- Роль термодинамического знания при разработке и исследовании поведения материалов. Термодинамико-кинетическая классификация поведения веществ и материалов: стабильные, метастабильные и лабильные системы. Прогноз поведения на основе термодинамических оценок и расчетов, степень достоверности.

- Диаграммы устойчивости (диаграммы Джеффа-Ричардсона) оксидов, халькогенидов, пниктидов, галогенидов. Расчет термодинамических функций твердофазных реакций вытеснения по диаграммам.

- Константы равновесия, химические потенциалы и активности компонентов в конденсированных системах.

- Основные экспериментальные методы исследования термодинамики твердофазных реакций. Термохимические и равновесные методы, их соотношение. Точность.определяемых величин энергий Гиббса. энтальпий и энтропий. Согласование величин на основе II-го закона термодинамики.

- Принципы калориметрии растворения. Составление циклов Гесса для различных твердофазных реакций. Типы калориметров. Растворители. Калориметрия окисления. Возможности калориметрии растворения и окисления, источники погрешностей определяемых величин.

- Адиабатическая калориметрия. Сканирующая калориметрия.

- Равновесные методы. Метод гетерогенных равновесий в исследованиях оксидов, халькогенидов, пниктидов: принцип, преимущества, пределы применения.

- Манометрический метод. Манометр Мак-Леода. Манометр Бурдона. Интервалы применения, примеры исследований.

- Эффузионный метод Кнудсена. Принцип, примеры исследований.

- Принцип масспектрометрии. Масспектрометрия в сочетании с эффузионным методом.

- Изопиестический метод изучения равновесных условий образования соединений и зависимостей активности летучего компонента от состава нестехиометических соединений.

- Метод электродвижущих сил. Теория метода, Концентрационные цепи 1-го и 2-го рода.Уравнение Нернста.

- Числа переноса. Смешаный перенос в электролитах и его следствия для термодинамических исследований. Уравнение Вагнера. Критерии корректного построения гальванических цепей.

- Твердые электролиты. Собственная и примесная ионная разупорядоченность.

- Ионная проводимость легированных оксидов со структурой флюорита, закономерности ее поведения (зависимость от состава, явления старения, границы электролитических областей различных составов). Фториды со структурами флюорита и тисонита, их электролитические свойства.

- Катионная проводимость иодида серебра и родственных соединений.

- Бета-глиноземы, структурные предпосылки возникновения суперионного состояния.

- Применение твердых электролитов в науке и технике (химические источники тока, топливные элементы, высокотемпературный электролиз).

- Исследование термодинамики образования сложных оксидов в цепях с кислород-ионной проводимостью.

- Решение задачи с применением фтор-проводящих и катион-проводящих электролитов. Преимущества и недостатки различных вариантов исследования.

- Исследование термодинамики образования бинарных соединений (интерметаллидов, боридов, карбидов, пниктидов, халькогенидов, галогенидов) с применением а)фтор-проводящих. б)катион-проводящих, в) кислород-проводящих. электролитов. Принципы составления цепей, доказательства корректности, выбор вариантов.

- Кулонометрическое титрование как метод исследования термодинамики фаз переменного состава.

- Равновесия в 3-х компонентных конденсированных системах с летучим компонентом (графическое отображение, использование диаграмм).

- Диаграммы химических потенциалов тройных систем. Диаграммы Пелтона-Шмальцрида. Расчет термодинамических функций твердофазных реакций по данным представленным на диаграммах. Построение диаграмм по экспериментальным данным.

- Термодинамические проявления кислотно-основного характера твердофазных реагентов. Сравнительные методы расчета в термодинамике твердофазных реакций. Правило Келли-Кубашевского и границы его применимости.

- Структурно-термодинамические корреляции. Изменение свободных энергий, энтальпий и энтропий в рядах изоструктурных соединений (перовскиты и их производные, шпинели, гранаты). Термодинамика твердофазных превращений в свете энергетики координационных полиэдров. Термодинамика аморфных и высокодисперсных состояний. Принцип Данкова-Конобеевского. Эпитаксиальная стабилизация фаз.

Литература

- Ю.Д. Третьяков, В.И. Путляев. Введение в химию твердофазных материалов. М., МГУ, 2006.

- А.В. Кнотько, И.А. Пресняков, Ю.Д. Третьяков. Химия твердого тела. М., «Академия», 2006

- В.А.Киреев «Методы практических расчетов в термодинамике химических реакций», Химия, 1970 г.

Дополнительная литература

- Л.А.Резницкий, «Кристаллоэнергетика оксидов», М., 1998 г.

- Третьяков Ю.Д., Х.Лепис «Химия и технология твердофазных материалов», Изд.МГУ, 1985 г.

- Бабушкин В.И., Матвеев Г.М., Мчедлов-Петросян О.П., «Термодинамика силикатов», Стройиздат, 1972 г.

- H. Yokokawa et al., Construction of Chemical Potential Diagrams for Metal-Metal-Nonmetal Systems: Applications to the decomposition of Double Oxides, J.Am.Ceram.Soc., 72(11)2104-2110(1989).

- А.Вест, глава « Ионная проводимость и твердые электролиты» в кн.«Химия твердого тела», М., Мир, 1988.

- Колесов В.П.,«Основы термохимии», Изд-во МГУ, 1996.

Курс может быть прочитан в любой аудитории при наличии: работающих электрических розеток, компьютера, проектора, экрана, учебной доски.