Программа дисциплины «Физико-химия дисперсных систем» составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО к структуре и результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки «Химия, физика и механика материалов».

Курс предназначен для студентов факультета наук о материалах 4-го года обучения (7-й  семестр).

  - Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель курса - научить понимать физико-химическую основу процессов, протекающих на границах раздела фаз и использовать современные представления о структуре и свойствах дисперсных систем для анализа задач фундаментального материаловедения и технологии новых материалов; показать значение физико-химии дисперсных систем для получения некоторых материалов и для их обработки.

  - Место дисциплины в структуре образовательной программы

- Дисциплина «Физико-химия дисперсных систем» является обязательной.

- Федеральный компонент цикла общепрофессиональных дисциплин.

- Дисциплина «Физико-химия дисперсных систем» базируется на математических дисциплинах, курсах общей физики и физической химии.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен

Знать основные понятия и теоретические основы коллоидной химии;

уметь решать задачи, связанные с применением теоретических основ коллоидной химии для  наук о материалах;

владеть основным методическим аппаратом коллоидной химии; иметь опыт решения типовых задач, связанных применением коллоидной химии в науках о материалах.

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов, из них 40 часов – аудиторная нагрузка (16 ч. лекций, 8 ч. семинаров, 16 ч. лабораторных работ), самостоятельная работа 40 часов

| Вид работы | Семестр | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |
| Общая трудоёмкость, акад. часов | 80 |  | 80 |
| Аудиторная работа: | 40 |  | 40 |
| Лекции, акад. часов | 16 |  | 16 |
| Семинары, акад. часов | 8 |  | 8 |
| Лабораторные работы, акад. часов | 16 |  | 16 |
| Самостоятельная работа, акад. часов | 40 |  | 40 |
| Вид итогового контроля (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) | экзамен |  |  |

  - Содержание разделов дисциплины

- Введение. Основы термодинамики поверхностных явлений. Капиллярные явления (6 ч.)

- Адсорбция поверхностно-активных веществ. Электроповерхностные явления в дисперсных системах. Лиофильные дисперсные системы. Лиофобные дисперсные системы. Молекулярно-кинетические и оптические свойства дисперсных систем. Дисперсионный анализ. Агрегативная устойчивость лиофобных дисперсных систем. Коагуляция золей. (12 ч.)

- Структурообразование в дисперсных системах. Реологические свойства дисперсных систем. Поверхностные явления и механические свойства твердых тел. Эффект Ребиндера (6 ч.)

Лабораторные работы (16 часов) (делается 4 работы по выбору преподавателя)

- Исследование температурной зависимости поверхностного натяжения жидкостей. Измерение поверхностного натяжения жидкости при различных температурах; расчет сгущения энтропии (η); внутренней энергии (ε) в поверхностном слое и теплоты образования единицы поверхности (QS); оценка критической температуры (Тс)

- Адсорбция ПАВ. Расчет изотерм адсорбции ПАВ на поверхностях раздела фаз раствор – воздух и раствор – твердый адсорбент на основе изучения концентрационной зависимости поверхностного натяжения раствора; определение размеров молекул ПАВ и удельной поверхности адсорбента.

- Управление смачиванием. Изучение влияния концентрации водных растворов спирта на смачивание низкоэнергетической поверхности политетрафторэтилена. Расчет адсорбции спирта на границе раздела твердое тело – жидкость. Определение параметров плотного адсорбционного слоя – максимальной адсорбции Гm и площади, приходящейся на молекулу ПАВ в насыщенном адсорбционном слое s0.

- Седиментационный анализ дисперсных систем. Определение размеров частиц в исследуемой дисперсной системе (порошке) методом гравитационной весовой седиментации; построение интегральной и дифференциальной кривых распределения частиц по размерам.

- Исследование электрофореза гидрозолей. Изучение влияния электролитов на знак заряда частиц гидрозолей; определение электрокинетического потенциала методом электрофореза.

- Определение ККМ в водных растворах ПАВ. Определение критической концентрации мицеллообразования (ККМ) в водных растворах ПАВ.

- Получение и определение типа эмульсий. Получение эмульсий методом диспергирования; определение типа эмульсий.

- Реологические свойства дисперсных систем и растворов высокомолекулярных соединений. Получить зависимости напряжения сдвига от скорости стационарного течения для ньютоновской жидкости, раствора ВМС и связнодисперсной системы с коагуляционным типом контактов. Определить реологические характеристики исследуемых систем (вязкость, эффективную вязкость, предел текучести).

- Адсорбционное понижение прочности  дисперсных пористых материалов. Изучение влияния различных жидких сред на прочность катализаторов (сорбентов).

5. Образовательные технологии

преподавание  дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований научных школ МГУ

  - Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Е.Д. Щукин, А.В. Перцов, Е.А. Амелина. Коллоидная химия. 6-е издание. Юрайт. 2012.

2. Д.А. Фридрихсберг. Курс коллоидной химии. 1995..

3. Практикум по коллоидной химии. Под ред. В.Г. Куличихина. М. Вузовский учебник. 2012.

Дополнительная литература.

1. В.И. Ролдугин Физико-химия поверхности. М. И.Д. Интеллект. 2011

2. Д. Израелашвили Межмолекулярные и поверхностные силы. М. Научный Мир. 2011

3. А Адамсон . Физическая химия поверхностей: Пер. с англ.-М.: Мир, 1979.

4. К. Холмберг, Б. Йёнссон,  Б. Кронберг, Б. Линдман. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. М. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2007.

5. П.А. Ребиндер. Избранные труды. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия. Наука. 1979.

Физико-химическая механика. 1979.

6. Б.Д. Сумм, Ю.В Горюнов. Физико-химические основы смачивания и растекания. М. Наука. 1976.

7. С.С. Воюцкий. Курс коллоидной химии. Высшая школа. 19762.

8. А.И. Русанов. Мицеллобразование в растворах ПАВ. С-Петербург. Химия. 1992.

9. К. Миттел (ред.) Мицеллобразование, солюбилизация и микроэмульсии. М. Мир. 1980.

10. В.Н. Измайлова, П.А .Ребиндер. Структурообразование в белковых системах. М. Наука. 1974.

11. Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллер. Поверхностные силы. 1985.

12. В.В. Яминский, В.А. Пчелин, Е.А. Амелина, Е.Д. Щукин. Коагуляционные контакты в дисперсных системах. М. Химия. 1982.

13. В.Н. Измайлова, Г.П. Ямпольская, Б.Д. Сумм. Поверхностные явления в белковых системах. М. Химия. 1988.

14. А. Адамсон. Физическая химия поверхностей М. Мир. 1979.

15. Ю.Г.Фролов. Курс коллоидной химии: Поверхностные явления и дисперсные системы. М. «Альянс». 2004.

16. Б.Д. Сумм. Основы коллоидной химии. М. «Академия». 2009.

Периодическая литература;

Журнал коллоидной химии

Интернет-ресурсы

Зарубежные журналы и библиографические базы данных, доступные через Интернет http://www.sciencedirect.com

Journal of Colloid and Interface Science;

Colloids and Surfaces;

Advances in Colloid and Interface Science;

http://www.pubs.acs.org

Langmuir

Методические разработки к практикуму по коллоидной химии:

Часть I. Поверхностные явления. Под общей редакцией Н.М.Задымовой и Н.И.Ивановой. М. 2011. 95С.

Часть II. Получение и свойства дисперсных систем. Под общей редакцией Н.И.Ивановой. М. 2011. 44 С.

Часть III. Устойчивость и структурно-механические свойства дисперсных систем. М. 2011. 77 С.