Рабочая программа курса

«Введение в физику сверхпроводимости»

Курс «Введение в физику сверхпроводимости» посвящен чрезвычайно интересной области современной физики — сверхпроводимости, как макроскопическому квантовому явлению. Сверхпроводники дают уникальные возможности для решения фундаментальных и прикладных задач. На их базе создаются приборы для измерения магнитных и электрических свойств веществ с недостижимой никакими другими методами, чувствительностью. Открытие высокотемпературных сверхпроводников (1986 г.) вызвало огромное число исследований. Однако, до сих пор, природа высокотемпературной сверхпроводимости остается невыясненной. Именно поэтому, в курсе, излагаются фундаментальные основы явления сверхпроводимости и основные положения теорий Бардина – Купера – Шриффера и Гинзбурга – Ландау – Абрикосова, исходя из которых, качественно рассматриваются проблемы физики сверхпроводимости, в том числе и высокотемпературной. Особое внимание уделяется наглядной, модельной физической интерпретации природы сверхпроводимости. В конце курса коротко рассматриваются проблемы физики сверхпроводящих материалов и практическое использование сверхпроводников в науке и технике. Объем курса – 51 час, включая 27 часов аудиторной нагрузки (лекции). Распределение часов по разделам  курса указано в программе.

В результате освоения дисциплины студент должен

знать основные представления о сверхпроводящем состоянии вещества (куперовские пары, энергетическая щель, фононный и другие механизмы сверхпроводимости), его свойства (сверхпроводники I-го и II-го рода, вихри Абрикосова; квантование магнитного потока, туннелирование в сверхпроводниках), а также эксперименты, подтверждающие эти представления для классических и высокотемпературных сверхпроводников;

уметь использовать графики температурных зависимостей критических температуры и магнитного поля, длины когерентности, глубины проникновения магнитного поля и других параметров для интерпретации экспериментальных данных по сверхпроводимости, уметь проводить оценки критических параметров сверхпроводников на основе модели Бардина-Купера-Шриффера.

1. ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

(лекции — 5 час)

Историческая справка. Открытие сверхпроводимости. Основные этапы развития исследований.

Критическая температура. Критическое магнитное поле. Критический ток. Эффект Мейсснера. Глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник. Сверхпроводники 1-го и 2-го рода. Первое, второе и третье критические поля. Вихри Абрикосова. Определение критических параметров сверхпроводников. Значения критических параметров для различных классов сверхпроводников.

Свободная энергия Гиббса у сверхпроводника. Критическое поле и энергия корреляции. Энтропия. Электронная теплоёмкость.

2. СВОЙСТВА СВЕРХПРОВОДНИКОВ

(лекции — 5 часов)

Нулевое сопротивление. Сверхпроводящее кольцо в магнитном поле. Распределение тока в сверхпроводящей цепи. Сопротивление переменному току. Внутренняя индуктивность сверхпроводящих электронов.

Магнитные свойства. Физический смысл векторов В и Н. Уравнения Максвелла для вектора В. Размагничивающий фактор. Связь поля на поверхности и тока. Промежуточное состояние и разрушение сверхпроводимости магнитным полем. Промежуточное состояние при разрушении сверхпроводимости током.

Кристаллическая решётка и изменение упругих модулей при сверхпроводящем переходе. Закон соответственных состояний. ТермоЭДС в односвязных сверхпроводниках. Оптическое поглощение. Поглощение ультразвука. Теплопроводность. Туннельные зффекты. Стационарный и нестационарный эффекты Джозефсона. Релаксация ядерного спина. Квантование магнитного потока. Кинетический и канонический импульсы. Флюксоид. Квант потока. Изотопический эффект. Влияние давления.

3. МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

БАРДИНА-КУПЕРА-ШРИФФЕРА

(лекции — 7 часов)

Модель Бардина-Купера-Шриффера (БКШ). Электрон-фононное взаимодействие. Природа сил притяжения между электронами. Куперовские пары. Диаграмма Купера. Основное состояние сверхпроводника. Уравнение для энергии. Расщепление парных состоянии в пространстве импульсов. Энергия связи пары. Элементарные возбуждения. Закон дисперсии. Энергетическая щель. Плотность состояний элементарных возбуждений. Длина когерентности. Грязные и чистые сверхпроводники. Зависимость щели от температуры. Формула БКШ для критической температуры.

Сверхпроводники с сильной связью. Формулы Мак-Миллана.

Нефононные механизмы сверхпроводимости. Возможности повышения критической температуры. Высокотемпературная сверхпроводимость (ВТСП). Кристаллическая cтруктура, критические параметры и характерные свойства ВТСП соединений: оксидных купратов, диборида магния, железосодержащих сверхпроводников, органических сверхпроводников - фуллеридов.

4. ТЕОРИЯ ГИНЗБУРГА-ЛАНДАУ

(лекции — 6 часов)

Однородный сверхпроводник без магнитного поля. Неоднородный сверхпроводник в магнитном поле. Уравнение для свободной энергии Гиббса. Метод вывода первого и второго уравнений Гинзбурга-Ландау. Уравнение для безразмерной волновой функции. Длина когерентности. Эффект близости. Энергия границы между нормальной и сверхпроводящей фазой. Сверхпроводники 1-го и 2-го рода. Тонкие плёнки. Критическое магнитное поле тонких плёнок. Изменение концентрации сверхпроводящих электронов при изменении их скорости. Критический ток плёнок.

Сверхпроводники 2-го рода. Вихревая решётка. Энергия одиночного вихря. Взаимодействие вихрей. Вихрь, обтекаемый током. Сила Лоренца. Первое, второе и третье критические поля. Барьер Бина-Ливингстона. Критический ток. Однородный сверхпроводник. Неоднородный сверхпроводник. Силы пиннинга. Механизм протекания сверхпроводящего тока. Пик-эффект. Резистивное состояние.

5. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА СВЕРХПРОВОДНИКОВ И ПРАКТИЧЕСКОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

(лекции — 4 часа)

Линейная электродинамика. Уравнения Лондонов. Лондоновская глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник. Физическая природа эффекта Мейсснера. Нелинейная электродинамика Пиппарда. Локальный эквивалент нелокального уравнения Пиппарда. Пиппардовская глубина проникновения.

Магнетизм и сверхпроводимость. Возвратная сверхпроводимость. Кривые критических полей. Сверхпроводимость тяжёлых фермионов. Плотность состояний. Резонанс Абрикосова-Сула. Сверхпроводящие Кондо-решётки.

Сильноточная энергетика. Термоядерные реакторы. Сверхпроводящие линии передач, накопители энергии. Транспорт. Приборостроение. Квантовые интерферометры, сверхпроводящие вольтметры, балометры, СКВИДЫ. Микроэлектроника, ЭВМ. Левитация, сверхпроводящие гироскопы, сверхпроводящие подвесы.

Основная литература

1. В.В. Шмидт. Введение в физику сверхпроводимости. МНЦМР, Москва, 2000.

2. Э. Линтон. Сверхпроводимость. Москва, Мир, 1971.

3. В. Буккель. Сверхпроводимость. Москва, Мир, 1975.

4. J.F. Annett. Superconductivity, superfluids, and condensates. Oxford, University Press, 2004.

Дополнительная литература

1. П. Де Жен. Сверхпроводимость металлов и сплавов. Москва, Мир, 1968.

2. Н.М. Плакида. Высокотемпературная сверхпроводимость. Москва, Наука, 1996.

3. М.И. Каганов, В.В. Ржевский. Введение в квантовую теорию твердого тела. Москва, МГУ, 1987.

4. K.H. Benemann, J.B. Ketterson, eds: Superconductivity. Vol.1: Conventional and Unconventional Superconductors; vol. 2: Novel Superconductors, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 2008.

Методические указания

1. В.В. Ржевский. Теория сверхпроводимости Гинзбурга-Ландау. Уч.-метод. разработка. Ч.1-2, Москва, Физ. ф-т МГУ, 2010.

2. В.В. Ржевский. Теория сверхпроводимости Бардина-Купера-Шриффера. Уч.-метод. разработка. Ч.1, Москва, Физ. ф-т МГУ, 2012.

3. G.. Lonzarich, Lectures on «Superconductivity and Quantum Coherence», Cambridge, 2010.